Полиуретановый абразивостойкий воздуховод PUR F-R 1.0

- транспортировка абразивных, твердых веществ - гранулята, стружки, опилок, порошка

- для всех видов деревообрабатывающих станков удаление стружки, опилок, щепы мелкой и средней фракции

- перемещение сухих пищевых продуктов средней фракции: зерно, семечка, семена

- перемещение пластиковой и ПНД стружки, гранул, мелкой металлической стружки

- удаление масляных аэрозолей

- фармацевтическая промышленность

- защитный шланг от механических воздействий

- высокая абразивостойкость

- высокая прочность на растяжение и на разрыв

- высокая стойкость к химикатам и растворителям

- малый радиус изгиба

- трудновоспламеняемый

- стоек к воздействию растворителей, бензина и масел

- повышенная стойкость к избыточному и отрицательному давлению

- поверхность материала гладкая, внутренний продольный профиль волнообразный

- отвод электростатических зарядов при заземлении спирали

- устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона

| Толщина стенки между витками спирали, мм | 1.0 |
| --- | --- |
| Внутренние диаметры, мм | от 25 до 600 |
| Нестандартные диаметры под заказ | Шаг 1 мм |
| Стандартная длина бухты (складская), м | 5 и 10 |
| Нестандартные длины под заказ, м | от 5 до 25 |
| Цвет | прозрачный |
| Сжимаемость | 1:6 |

| Диапазон температур | от -40°С до +90°С |
| --- | --- |
| Кратковременно | до +125°С |

| 1 | Материал | 100% полиуретан |
| --- | --- | --- |
| 2 | Армирование | Внутренняя стальная спираль |

| Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр мм | Избыточное давление, бар | Вакуум, мм вод.ст | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 31 | 1,523 | 3237 | 33 | 0,180 |
| 30 | 36 | 1,470 | 3198 | 38 | 0,200 |
| 35 | 41 | 1,430 | 3159 | 43 | 0,220 |
| 40 | 47 | 1,388 | 3120 | 48 | 0,250 |
| 50 | 57 | 1,305 | 3042 | 58 | 0,290 |
| 55 | 62 | 1,260 | 3019 | 63 | 0,320 |
| 60 | 67 | 1,215 | 2964 | 68 | 0,340 |
| 63 | 70 | 1,188 | 2847 | 71 | 0,350 |
| 65 | 72 | 1,170 | 2730 | 73 | 0,360 |
| 70 | 77 | 1,125 | 2496 | 78 | 0,390 |
| 75 | 82 | 1,062 | 2262 | 85 | 0,410 |
| 80 | 87 | 0,795 | 2028 | 90 | 0,420 |
| 90 | 97 | 0,743 | 1950 | 100 | 0,460 |
| 100 | 107 | 0,690 | 1872 | 110 | 0,550 |
| 110 | 117 | 0,645 | 1794 | 120 | 0,600 |
| 115 | 122 | 0,630 | 1771 | 125 | 0,630 |
| 120 | 127 | 0,600 | 1716 | 130 | 0,650 |
| 125 | 132 | 0,570 | 1560 | 136 | 0,670 |
| 130 | 137 | 0,555 | 1638 | 141 | 0,710 |
| 140 | 148 | 0,563 | 1560 | 151 | 0,830 |
| 150 | 158 | 0,536 | 1482 | 161 | 0,900 |
| 160 | 168 | 0,510 | 1404 | 171 | 1,010 |
| 170 | 178 | 0,492 | 1326 | 181 | 1,070 |
| 175 | 183 | 0,483 | 1303 | 186 | 1,080 |
| 180 | 188 | 0,474 | 1248 | 191 | 1,090 |
| 200 | 208 | 0,437 | 1014 | 220 | 1,210 |
| 225 | 234 | 0,373 | 964 | 245 | 1,310 |
| 250 | 259 | 0,312 | 913 | 270 | 1,820 |
| 275 | 284 | 0,301 | 863 | 295 | 2,070 |
| 300 | 309 | 0,290 | 811 | 320 | 2,200 |
| 315 | 324 | 0,285 | 780 | 335 | 2,320 |
| 325 | 334 | 0,281 | 761 | 345 | 2,380 |
| 350 | 359 | 0,269 | 711 | 370 | 2,600 |
| 400 | 410 | 0,247 | 616 | 420 | 3,620 |
| 420 | 430 | 0,238 | 594 | 440 | 3,860 |
| 450 | 460 | 0,224 | 563 | 470 | 4,240 |
| 500 | 510 | 0,202 | 512 | 520 | 4,860 |
| 550 | 560 | 0,179 | 459 | 570 | 5,310 |
| 600 | 610 | 0,150 | 402 | 620 | 5,760 |

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°С. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра

±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.